Изготовление стержней круглого сечения для арматуры бетонных изделий

ООО «Пермрегионснаб» внедрена новая технология получения арматурных стеклопластиковых стержней (АКП СП) методом обмотки пучка волокон. Технология защищена несколькими патентами.

Оборудование по арматурной технологии отличается простотой и обеспечивает достаточно высокую производительность.

Рис. 1. Стержни, полученные методом обмотки пучка

#### Стержни выпускаются наружным диаметром  от 4 до 16 мм с различными шагом. Длина стержней - по согласованию с заказчиком.

Производительность изготовления стержней – от 4 до 7 м/мин. в зависимости от диаметра стержней.

При равнопрочной замене стальной арматуры типа А400С на стеклопластиковую АКП СП вес арматуры снижается в 9 раз. Если принять стоимость стальной арматуры 20 т. р./т., то ценообразование на стеклопластиковую арматуру при создании армированных бетонных изделий будет экономически выгодней. Экономический эффект от замены стальной арматуры на композитную также обусловлен повышением надежности и долговечности изделий.

Примеры использования стеклопластиковой арматуры показаны на рисунках на стр. 2 и 3.

Так же арматурные элементы используются:

- в армировании кладки (пеноблока, керамзитоблока, шлакоблока и т.д.) в замен металлической кладочной сетки.

2. фундаменты

3. монолитные стены и полы

4. уличное бетонирование площадок

5. армирование под укладку тротуарной плитки

Перспективным использованием данного продукта является:

- для дорожного строительства для изделий, работающих на упругом основании (основания и откосы дорог, асфальтобетонное покрытие, подпорные стенки, плиты и т.д.).

- Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых

- Морские и припортовые сооружения

- Применение в бетонных конструкциях зданий и сооружений, где есть требования к неэлектропроводности, немагнитности, радиопрозрачности.

Рис. 2. Использование АКП СП при строительстве дорог

Рис. 3. Использование АКП СП для берегоукрепления

Рис. 4. Гибкие связи сэндвич-панелей из АКП СП

Рис. 5. Использования АКП СП при укладке фундамента

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

Наше предприятие ищет заинтересованных лиц (инвесторов, долевых участников) в данное производство. В настоящее время производственная мощность – 4 технологические линии. Расширение производства возможно организовать в кратчайшие сроки.

Место реализации проекта можно рассматривать в 2-х вариантах:

- на уже имеющихся производственно-складских помещениях в г. Перми (общая площадь помещений 1432 кв.м., находятся с собственности)

- организация производства в любом другом регионе. Возможно организовать совместное производстве, либо предприятие готово продать данное производство.

Финансовые показатели производства

Расчет (руб/п.м.)

| Наружный диаметр арматуры, мм | Расчет себестоимости (на 1 п.м./руб.), материальные затраты | Цена с учетом НДС за 1 п.м. (руб) | Валовая прибыль руб./ п.м. | Наценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7,54 | 14-00 | 6,46 | 85% |
| 10 | 12,73 | 21-00 | 8,27 | 65% |
| 12 | 16,88 | 29-00 | 12,12 | 70% |
| 14 | 21,59 | 40-00 | 18,41 | 85% |
| 16 | 26,85 | 51-00 | 24,15 | 90% |

Средняя норма выработки / п.м. (1 установки)

|  | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе в 1 смену (10 часов) | 3 500 п/м / смена | 3 000 п/м / смена | 2 800 п/м / смена |
| При работе в 2 смены | 7 000 п/м / в день | 6 000 п/м / в день | 5 600 п/м / день |
| При 5-ти дневной работе в 2 смены выработка за неделю составит | 35 000 п/м / неделю | 30 000 п/м / неделю | 28 000 п/м/ неделю |
| При 5-ти дневной работе в 2 смены выработка за месяц составит | 140 000 п/м в месяц | 120 000 п/м / в месяц | 112 000 п/м / в месяц |

Расчет ориентировочной прибыли в месяц 1 технологической линии:

|  | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем продаж | 1 960 000 | 2 520 000 | 3 248 000 |
| Материальные расходы | 1 055 600 | 1 527 600 | 1 890 560 |
| Расходы на оплату труда | 140 000 | 120 000 | 112 000 |
| Расходы, связанные с производством | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Внереализационные расходы | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Прибыль | 736 400 | 844 400 | 1 217 440 |

Средняя норма доходности в месяц с 1 установки = 932 747

Соответственно – 4 технологические линии * 932 747 = 3 730 988

Необходимая сумма инвестиций 35 000 000 рублей

35 000 000 / 3 730 988 = 9 месяцев (соответственно, окупаемость на данных производственных мощностях не более года)